Pojemniki z tworzyw sztucznych - używane

PARAMETRY TECHNICZNE

- POJEMNIK  MGB-120 (lub zamiennie MGB-140)  szary

- pojemność od 120 do 140 litrów

- pojemniki wykonane z  granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości  (PE-HD)

- pojemnik  koloru szarego

- dwukołowy system jezdny

- pojemnik powinien spełniać parametry pojemnika nowego (bez naklejek, pęknięć, uszkodzeń, niespawany)

- pojemnik przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową

- zgodność z normą PN-EN 840 lub równoważną

- POJEMNIK  MGB-120 (lub zamiennie MGB-140)  brązowy

- pojemność 120 litrów do 140 litrów

- pojemniki wykonane z  granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)

- pojemnik  koloru brązowego

- dwukołowy system jezdny

- pojemnik powinien spełniać parametry pojemnika nowego (bez naklejek, pęknięć, uszkodzeń, niespawany)

- pojemnik przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową

- zgodność z normą PN-EN 840 lub równoważną

- POJEMNIK   MGB- 240	szary

- pojemność 240 litrów

- pojemniki wykonane z  granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)

- pojemnik  koloru szarego

- dwukołowy system jezdny

- pojemnik powinien spełniać parametry pojemnika nowego (bez naklejek, pęknięć, uszkodzeń, niespawany)

- pojemnik przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową

- zgodność z normą PN-EN 840 lub równoważną

| Specyfikacja ilościowa pojemników do gromadzenia odpadów |
| --- |
| L.p. | Rodzaj pojemnika Pojemniki z tworzyw - używane | Ilość [szt.] |
| 1. | MGB 120 lub140 SZARY | 220 |
| 3. | MGB lub 120 lub 140 BRĄZOWY | 300 |
| 2. | MGB 240 SZARY | 300 |

………………………. Data ……………………………… 2017                                                   podpis Wykonawcy